佛山市三水区陶瓷砖产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品种类 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷砖 | 长边长度＜600mm | 20块 | 10块 |
|  |  | 长边长度≥600mm | 12块 | 10块 |
| 注1：备用样品封存在受检单位。 注2：抽取样品数量时应在满足抽取的检验样品和备用样品数量基础上，整箱抽取，不拆原包装。 注3：较小尺寸陶瓷砖(板)样品数量抽样量不少于3 kg。 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T 3810.2-2016 |  | ● |  |  | ● |
| 2 | 吸水率 | GB/T 3810.3-2016 |  | ● |  |  | ● |
| 3 | 断裂模数 | GB/T 3810.4-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 破坏强度 | GB/T 3810.4-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 抗釉裂性 | GB/T 3810.11-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐污染性 | GB/T 3810.14-2016 |  | ● |  |  | ● |
| 7 | 放射性核素 | GB 6566 | ● |  | ● |  |  |
| 1、尺寸只测长度、宽度和厚度，厚度只包括GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准附录中的厚度项目，不包括GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准7.3条厚度项目。 2、抗化学腐蚀性只测耐家庭化学试剂和游泳池盐类。 3、无釉砖耐磨性仅适用于无釉地砖。 4、抗釉裂性、耐污染性、抗化学腐蚀性仅适用于有釉陶瓷砖。 5、进行破坏强度项目和断裂模数项目的检验时，应用整砖检验，但是对超大的砖（即边长大于600mm的砖）和一些非矩形的砖，有必要时可进行切割，切割成可能最大尺寸的矩形试样，以便安装在仪器上检验。其中心应与切割前砖的中心一致。在有疑问时，用整砖比用切割过的砖测得的结果准确。试样经切割时，需在报告中予以说明。 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

强制性标准:

1、GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》

推荐性标准

1、GB/T 4100-2015 《陶瓷砖》

2、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。