佛山市三水区童鞋产品质量监督抽查

实施细则

一、抽样方法

抽查产品：儿童鞋（儿童皮鞋、儿童旅游鞋、儿童皮凉鞋、儿童胶鞋）

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取数量为2双，第2组抽取数量为1双。婴儿鞋检验数量加1双。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）儿童鞋（不含胶鞋）

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941.1-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 物理机械安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014  GB 6675.2-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34-2019  QB/T 1813-2000 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021  GB/T 28011-2011 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 勾心长度 | GB/T 28011-2021  GB/T 28011-2011 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 剥离强度或帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 鞋帮拉出强度或帮带拉出强度或帮带拔出力 | HG/T 2877-1997  QB/T 2880-2016  相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |  | ● |  | ● |  |

（二）儿童胶鞋

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB/T 7573-2002 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1-1998 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可萃取的重金属 | GB/T 17593.1-2006  GB/T 17593.4-2006 GB/T 17593.2-2007 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2006 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 物理安全性能 | GB 30585-2014  GB 6675.2-2014  相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 衬里和内底耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 外底磨耗量/耐磨性能 | GB/T 9867-2008  GB/T 1689-2014  相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 外底硬度 | GB/T 531.1-2008  HG/T 2489-2007  相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 围条与鞋帮粘合强度/鞋帮与鞋底粘合强度 | HG/T 4805-2015  GB/T 21396-2008  相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |

三、判定规则

（一）依据标准

GB 25036-2010《布面童胶鞋》

GB/T 25036-2021《布面童胶鞋》

GB 25038-2010《胶鞋健康安全技术规范》

GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》

QB/T 2880-2016《儿童皮鞋》

QB/T 4331-2012《儿童旅游鞋》

QB/T 4331-2021《儿童旅游鞋》

QB/T 4546-2013《儿童皮凉鞋》

QB/T 4546-2021《儿童皮凉鞋》

相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。